1. Ткань:

100% х/б суровая с закладной кромкой, со следующими физико­механическими свойствами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина,см | Поверхностнаяплотность,г/м2 | Число нитей по 10 см по основе/утку | Текс пряжи основа/ утрок | Переплетение | Количество |
| 164,4 + -2,5 | 244+-12 | 347/195 | 36/50 | Саржа 3/1 | 60 тыс м.п. |
| 163+ -2,5 | 186+9 | 350/195 | 29/36 | Саржа 3/1 | 60 тыс м.п. |

Ткань 100% х/б суровую с закладной кромкой, со следующими физико­механическими свойствами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Ширина,см | Поверхностная плотность г/м2 | Число нитей на10 см пооснове/утку | Текс пряжи (№) | Разрывная нагрузка в Н/кг.сне менее | Количество |
| сатин | 253+-2,5 | 120+- откл не | 496/250 | 14,7 | Основа | 60 -80 тыс |
|  |  | ограничены - |  | (Nm68/1) | 294/30 | м.п. |
|  |  | откл 6 |  |  | Уток- |  |
|  |  |  |  |  | 196/20 |  |
| бязь | 242+-2,5 | 126+ откл не | 223/180 | 29(Nm34.5/l) | Основа | 120 тыс |
|  |  | ограничены - |  |  | 245/25 | м.п. +- 20 |
|  |  | откл 8 |  |  | Уток- | тыс м.п. |
|  |  |  |  |  | 196/20 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Норма |
| 1. | Ширина, см. | 256 + -3 |
| 2. | Поверхностная плотность г/м2 | 120,9 + - 6 |
| 3. | Число нитей на 10 см: |  |
|  | основа | 499 + - 10 |
|  | уток | 266 + - 8 |
| 4. | Разрывная нагрузка полоски 50\*200 мм, кгс |  |
|  | основа | 45 |
|  | уток | 25 |
| 5. | Переплетение | Сатиновое |
| 6. | Кромка | Закрытая |

Характеристика сатина: Суровый сатин

2. Пряжа:

Требования, предъявляемые к пряже для ткацкого производства:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Карднаяпневмомех-ая | Карднаяколыдевогоспособапрядения | Карднаяпневмомех-ая | Карднаяпневмомех-ая | Карднаякольцевогоспособапрядения | Гребеннаякомпактааякольцевого способа прядения |
| Номер метрический Nm (номер европейский Ne) | 20/1(12/1) | 20/1(12/1) | 34,5/1(20/1) | 50/1(30/1) | 50/1(30/1) | 68/1(40/1) |
| Линейнаяплотность,текс | 50,0 | 50,0 | 29,0 | 20,0 |  | 14,7 |
| Допустимыеотклонения | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +1,5 -2,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кондиционнойлинейнойплотности от номинальной/\_%] |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент вариации по линейнойплотности, (%)не более | 3,0 | 4,4 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,0 |
| Удельная разрывная нагрузка одиночной нити, не менее (сН/текс ) | 10,0 | 11,5 | 10,0 | 9,8 | 11,3 | 15,0 |
| Коэффициент вариации по разрывной нагрузке,(%) не более | 10,2 | 11,7 | 10,2 | 10,0 | 11,5 | 15,3 |
| Коэффициент крутки, не более | 10,0 | 12,5 | 10,0 | 13,0 | 13,6 | 9,0 |
|  | 45,0 | 37,9 | 55,0 | 55,0 | 39,5 | 37,8 |

3. Постельное белье из сатина:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер комплекта | Пододеяльник | Простыня | Наволочка |
| Queen (fitted) | 223x228 | 152x203 fitted | 55x78 |
| Queen (flat) |  | 231x259 flat |  |
| King (fitted) | 259x228 | 198x203 fitted | 55x95 |
| King(flat) |  | 274x259 flat |  |

Коды ТН ВЭД

* пряжа 29,0 текс (Nm 34,5/1 Ne20/1) пневмомеханического способа

прядения для ткацкого производства /код товара по ТН ВЭД

ЕАЭС 5205120000

* пряжа Nm 50/1 (20,Отеке (Ne30/1) пневмомеханического способа

прядения для ткацкого производства / код товара по ТН ВЭД

ЕАЭС 5205130000

* пряжа 14,7 текс (Nm 68/1 Ne 40/1) компактной кольцевого способа

прядения для ткацкого производства /код пряжи по ТН ВЭД

ЕАЭС 5205240000

* ткань суровая 100% хлопчатобумажная, шириной 244 +/-2,5, поверхностной плотностью, 125 +/- 7 гр/м2, полотняного переплетения /код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 5208121900

-ткань 100% хлопчатобумажная суровая шириной 240+/-3 см, поверхностной плотностью 120+/-5 г/м2, полотняного переплетения с закладной кромкой/ код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 5208121900

-ткань суровая 100% хлопчатобумажная, шириной 260 +/-2,5, поверхностной плотностью, 127 +/- 6 гр/м2, полотняного переплетения /код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 5208121900

* ткань суровая 100% хлопчатобумажная Ширина 266+2,5 (см) Поверхностная плотность Переплетение сатин (атласное) 135+5 ( г/м2) /код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 5208190000.