

**Коммерческое предложение узбекской продукции для зарубежных покупателей**

Уважаемые господа,№ТП-006

Мы предлагаем коммерческое предложение Узбекской компании

ИП «ALKIM TEXTILE»

**Информация о компании:**

Компания ИП «ALKIM TEXTILE» была основана 1993 году. Компания специализируется на производстве крашеного трикотажного полотна и трикотажного изделия. Компания работает такими фирмами, как «C&A» , «Fuar», «Ernsting’s Family», «Zeeman», «Normann», «Kik», «Baby-walz» , «Calzedonia», «Wal Mart», «Damont», «Lore», «United Labels AG», «Quelle».

Главные партнеры Голландия, Германия, Бельгия, Австрия, Турция, Россия.

**Преимущества:**

100% хлопок серая одинарная пряжа, высшего качества.

**Условия поставки:** FCA Ташкент

В случаи Вашей заинтересованности, мы с удовольствием предоставим дополнительную информацию в соответствии с Вашим запросом.

Электронная почта: [export@chamber.uz](mailto:export@chamber.uz)

Веб сайт: [www.chamber.uz](http://www.chamber.uz)

Отдел по содействию экспорта.

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан.

**Перечень производимой продукции:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полотна (тип)** | **Пряжа при вязании** | **Ширина крашенного полотна в см** | **Плотность крашенного полотна гр/м2** |
|
| Кулирная гладь  Suprem | х/б кардная Ne 30/1 Nm 50/1 | 80-105 | 135-155 |
|
| Кулирная гладь  Suprem | х/б гребенная Ne 30/1 Mn 50/1 | 80-105 | 135-155 |
|
| Кулирная гладь  с набивным рисунком Suprem | х/б кардная  Ne 30/1 Nm 50/1 | 80-105 | 135-155 |
|
| Кулирная гладь  Suprem | х/б кардная+5% спандекс  Ne 30/1 Nm 50/1 | 75-95 | 170-180 |
|
| Кулирная гладь с набивным рисунком Suprem | х/б кардная+5% спандекс  Ne 30/1 Nm 50/1 | 75-95 | 170-180 |
|
| Кулирная гладь  Suprem | х/б кардная Ne 20/1 Nm 34/1 | 90-100 | 165-190 |
|
| Кулирная гладь  Suprem | х/б гребенная Ne 20/1 Nm 34/1 | 90-100 | 165-190 |
|
| Лакост  Pike | х/б кардная  Ne 30/1 Nm 50/1 | 95-110 | 190-210 |
| Лакост  Pike | х/б гребенная  Ne 30/1 Nm 50/1 | 95-110 | 190-210 |
| Интерлок  Interlok | х/б кардная  Ne 30/1 Nm 50/1 | 90-105 | 200-220 |
|
| Интерлок  Interlok | х/б гребенная Ne 30/1 Mn 50/1 | 90-105 | 200-220 |
|
| Интерлок  Interlok | х/б гребенной  Ne 40/1 Nm 68/1 | 90-105 | 180-190 |
|
| Интерлок с набивным рисунком Interlok | х/б кардная  Ne 30/1 Nm 50/1 | 90-105 | 200-220 |
|
| Интерлок с набивным рисунком Interlok | х/б гребенной  Ne 40/1 Nm 68/1 | 90-105 | 180-190 |
|